Project 1

12/13/2013 12:14:00 PM

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | C | O | S | Zn |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 44.60 | 13.79 | 28.97 | 12.64 |  |  |
| Spectrum 2 | Yes | 48.77 | 9.39 | 29.21 | 12.62 |  |  |
| Spectrum 3 | Yes | 8.98 | 28.74 | 10.48 | 51.80 |  |  |
| Mean |  | 34.12 | 17.31 | 22.89 | 25.69 |  |  |
| Std. deviation |  | 21.87 | 10.14 | 10.74 | 22.61 |  |  |
| Max. |  | 48.77 | 28.74 | 29.21 | 51.80 |  |  |
| Min. |  | 8.98 | 9.39 | 10.48 | 12.62 |  |  |

All results in atomic%

Project 1

12/13/2013 12:14:07 PM

Too many elements to fit on page ( 8 max. ) Please consider using the copy to clipboard function.

Project 1

12/13/2013 12:14:15 PM

Project: Project 1

Owner: INCA

Site: Site of Interest 2

Sample: Sample 1

Type: Default

ID:

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | C | O | Mg | Al | Si | S | Cl | K | Ca | Zn |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes |  | 63.19 | 2.53 |  | 31.72 |  |  | 0.36 | 2.20 |  |  |  |
| Spectrum 2 | Yes |  | 49.93 |  |  |  |  |  |  |  | 50.07 |  |  |
| Spectrum 3 | Yes |  | 72.69 |  | 3.98 | 20.01 |  |  |  |  | 3.32 |  |  |
| Spectrum 4 | Yes | 38.99 | 44.08 | 2.64 |  | 8.53 | 1.56 | 0.75 |  | 1.19 | 2.27 |  |  |
| Max. |  | 38.99 | 72.69 | 2.64 | 3.98 | 31.72 | 1.56 | 0.75 | 0.36 | 2.20 | 50.07 |  |  |
| Min. |  | 38.99 | 44.08 | 2.53 | 3.98 | 8.53 | 1.56 | 0.75 | 0.36 | 1.19 | 2.27 |  |  |

All results in atomic%

Project 1

12/13/2013 12:14:22 PM

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | C | O | Si | Fe | Zn |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 13.02 | 49.49 |  |  | 37.49 |  |  |
| Spectrum 2 | Yes | 17.20 | 45.77 | 3.04 |  | 33.99 |  |  |
| Spectrum 3 | Yes | 6.17 | 66.77 | 5.13 | 20.30 | 1.64 |  |  |
| Spectrum 4 | Yes |  | 49.21 |  |  | 50.79 |  |  |
| Max. |  | 17.20 | 66.77 | 5.13 | 20.30 | 50.79 |  |  |
| Min. |  | 6.17 | 45.77 | 3.04 | 20.30 | 1.64 |  |  |

All results in atomic%

Project 1

12/13/2013 12:14:39 PM

Too many elements to fit on page ( 8 max. ) Please consider using the copy to clipboard function.

Project 1

12/13/2013 12:14:45 PM

Project: Project 1

Owner: INCA

Site: Site of Interest 4

Sample: Sample 1

Type: Default

ID:

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | C | O | Na | Mg | Si | S | K | Ca | Zn |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 39.38 | 13.61 |  |  |  | 32.91 |  |  | 14.10 |  |  |
| Spectrum 2 | Yes |  | 41.40 |  |  |  |  |  |  | 58.60 |  |  |
| Spectrum 3 | Yes |  | 65.92 | 4.72 | 2.13 | 23.66 |  | 1.52 | 2.05 |  |  |  |
| Spectrum 4 | Yes | 22.87 | 32.90 |  |  |  |  |  |  | 44.23 |  |  |
| Max. |  | 39.38 | 65.92 | 4.72 | 2.13 | 23.66 | 32.91 | 1.52 | 2.05 | 58.60 |  |  |
| Min. |  | 22.87 | 13.61 | 4.72 | 2.13 | 23.66 | 32.91 | 1.52 | 2.05 | 14.10 |  |  |

All results in atomic%

Project 1

12/13/2013 12:14:52 PM

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | C | O | Zn |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 27.30 | 37.12 | 35.58 |  |  |
| Mean |  | 27.30 | 37.12 | 35.58 |  |  |
| Std. deviation |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Max. |  | 27.30 | 37.12 | 35.58 |  |  |
| Min. |  | 27.30 | 37.12 | 35.58 |  |  |

All results in atomic%

Project 1

12/13/2013 12:14:58 PM

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | C | O | S | Zn |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 26.58 | 38.80 |  | 34.61 |  |  |
| Spectrum 2 | Yes | 17.78 | 43.13 |  | 39.10 |  |  |
| Spectrum 3 | Yes | 6.87 | 46.07 |  | 47.06 |  |  |
| Spectrum 4 | Yes | 12.86 | 45.61 | 2.76 | 38.76 |  |  |
| Spectrum 5 | Yes | 64.86 | 11.47 | 17.11 | 6.57 |  |  |
| Max. |  | 64.86 | 46.07 | 17.11 | 47.06 |  |  |
| Min. |  | 6.87 | 11.47 | 2.76 | 6.57 |  |  |

All results in atomic%

Project 1

12/13/2013 12:15:05 PM

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | O | Zn |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 36.88 | 63.12 |  |  |
| Spectrum 2 | Yes | 45.77 | 54.23 |  |  |
| Mean |  | 41.33 | 58.67 |  |  |
| Std. deviation |  | 6.29 | 6.29 |  |  |
| Max. |  | 45.77 | 63.12 |  |  |
| Min. |  | 36.88 | 54.23 |  |  |

All results in atomic%

Project 1

12/13/2013 12:15:14 PM

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | C | O | Si | Zn |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 12.61 | 48.19 |  | 39.20 |  |  |
| Spectrum 2 | Yes | 10.03 | 46.34 | 1.22 | 42.41 |  |  |
| Max. |  | 12.61 | 48.19 | 1.22 | 42.41 |  |  |
| Min. |  | 10.03 | 46.34 | 1.22 | 39.20 |  |  |

All results in atomic%

Project 1

12/13/2013 12:15:20 PM

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | C | O | Si | S | Zn |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 8.51 | 52.01 | 0.74 | 0.46 | 38.27 |  |  |
| Spectrum 2 | Yes |  | 48.74 |  |  | 51.26 |  |  |
| Max. |  | 8.51 | 52.01 | 0.74 | 0.46 | 51.26 |  |  |
| Min. |  | 8.51 | 48.74 | 0.74 | 0.46 | 38.27 |  |  |

All results in atomic%

Project 1

12/13/2013 12:15:26 PM

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | C | O | S | K | Zn |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 6.40 | 50.32 |  | 0.77 | 42.52 |  |  |
| Spectrum 2 | Yes | 60.68 | 16.70 | 15.12 |  | 7.49 |  |  |
| Max. |  | 60.68 | 50.32 | 15.12 | 0.77 | 42.52 |  |  |
| Min. |  | 6.40 | 16.70 | 15.12 | 0.77 | 7.49 |  |  |

All results in atomic%

Project 1

12/13/2013 12:15:31 PM

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | C | O | Na | S | Zn |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 4.78 | 54.78 |  |  | 40.44 |  |  |
| Spectrum 2 | Yes | 40.13 | 12.78 |  | 32.88 | 14.21 |  |  |
| Spectrum 3 | Yes | 84.50 | 14.13 | 0.80 |  | 0.57 |  |  |
| Max. |  | 84.50 | 54.78 | 0.80 | 32.88 | 40.44 |  |  |
| Min. |  | 4.78 | 12.78 | 0.80 | 32.88 | 0.57 |  |  |

All results in atomic%