Project 1

12/13/2013 11:16:23 AM

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | C | O | Ca |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 27.52 | 49.59 | 22.89 |  |  |
| Spectrum 2 | Yes | 24.55 | 56.32 | 19.13 |  |  |
| Spectrum 3 | Yes | 27.26 | 51.52 | 21.22 |  |  |
| Mean |  | 26.44 | 52.48 | 21.08 |  |  |
| Std. deviation |  | 1.65 | 3.47 | 1.88 |  |  |
| Max. |  | 27.52 | 56.32 | 22.89 |  |  |
| Min. |  | 24.55 | 49.59 | 19.13 |  |  |

All results in atomic%

Project 1

12/13/2013 11:16:30 AM

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | C | O | Ca |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 40.95 | 40.75 | 18.29 |  |  |
| Spectrum 2 | Yes | 67.06 | 23.12 | 9.82 |  |  |
| Mean |  | 54.01 | 31.94 | 14.06 |  |  |
| Std. deviation |  | 18.46 | 12.47 | 5.99 |  |  |
| Max. |  | 67.06 | 40.75 | 18.29 |  |  |
| Min. |  | 40.95 | 23.12 | 9.82 |  |  |

All results in atomic%

Project 1

12/13/2013 11:16:35 AM

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | C | O | Ca |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 24.38 | 53.40 | 22.22 |  |  |
| Spectrum 2 | Yes | 26.07 | 47.94 | 25.99 |  |  |
| Mean |  | 25.23 | 50.67 | 24.10 |  |  |
| Std. deviation |  | 1.20 | 3.86 | 2.67 |  |  |
| Max. |  | 26.07 | 53.40 | 25.99 |  |  |
| Min. |  | 24.38 | 47.94 | 22.22 |  |  |

All results in atomic%

Project 1

12/13/2013 11:16:41 AM

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | C | O | Mg | Al | Si | Ca |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 65.22 | 26.95 |  |  |  | 7.83 |  |  |
| Spectrum 2 | Yes | 9.97 | 58.94 | 2.70 | 1.94 | 24.18 | 2.28 |  |  |
| Spectrum 3 | Yes | 97.21 | 2.79 |  |  |  |  |  |  |
| Max. |  | 97.21 | 58.94 | 2.70 | 1.94 | 24.18 | 7.83 |  |  |
| Min. |  | 9.97 | 2.79 | 2.70 | 1.94 | 24.18 | 2.28 |  |  |

All results in atomic%

Project 1

12/13/2013 11:16:46 AM

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | C | O | Ca |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 55.02 | 34.79 | 10.20 |  |  |
| Spectrum 2 | Yes | 45.15 | 40.84 | 14.01 |  |  |
| Mean |  | 50.08 | 37.81 | 12.10 |  |  |
| Std. deviation |  | 6.97 | 4.28 | 2.69 |  |  |
| Max. |  | 55.02 | 40.84 | 14.01 |  |  |
| Min. |  | 45.15 | 34.79 | 10.20 |  |  |

All results in atomic%

Project 1

12/13/2013 11:16:51 AM

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | C | O | Ca |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 60.41 | 31.67 | 7.92 |  |  |
| Spectrum 2 | Yes | 68.85 | 22.93 | 8.22 |  |  |
| Mean |  | 64.63 | 27.30 | 8.07 |  |  |
| Std. deviation |  | 5.97 | 6.18 | 0.21 |  |  |
| Max. |  | 68.85 | 31.67 | 8.22 |  |  |
| Min. |  | 60.41 | 22.93 | 7.92 |  |  |

All results in atomic%

Project 1

12/13/2013 11:16:57 AM

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | C | O | Ca | Cu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 34.02 | 45.78 | 17.25 | 2.95 |  |  |
| Mean |  | 34.02 | 45.78 | 17.25 | 2.95 |  |  |
| Std. deviation |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Max. |  | 34.02 | 45.78 | 17.25 | 2.95 |  |  |
| Min. |  | 34.02 | 45.78 | 17.25 | 2.95 |  |  |

All results in atomic%