Project 1

1/13/2014 9:41:19 AM

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | C | O | Si | Ti | Cr | Ag |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 71.76 |  |  |  |  | 28.24 |  |  |
| Spectrum 2 | Yes | 18.85 | 28.93 |  | 17.41 |  | 34.81 |  |  |
| Spectrum 3 | Yes | 40.95 | 22.31 | 2.01 | 9.92 | 0.42 | 24.39 |  |  |
| Spectrum 4 | Yes | 71.93 | 5.89 |  | 4.23 |  | 17.95 |  |  |
| Spectrum 5 | Yes | 27.28 | 51.06 |  | 21.66 |  |  |  |  |
| Spectrum 6 | Yes | 96.29 | 3.71 |  |  |  |  |  |  |
| Max. |  | 96.29 | 51.06 | 2.01 | 21.66 | 0.42 | 34.81 |  |  |
| Min. |  | 18.85 | 3.71 | 2.01 | 4.23 | 0.42 | 17.95 |  |  |

All results in atomic%

Project 1

1/13/2014 9:41:27 AM

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | C | O | Ti | Ag |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 20.72 | 27.71 | 24.71 | 26.87 |  |  |
| Spectrum 2 | Yes | 6.90 | 17.20 | 9.63 | 66.28 |  |  |
| Spectrum 3 | Yes | 24.32 | 53.15 | 22.53 |  |  |  |
| Max. |  | 24.32 | 53.15 | 24.71 | 66.28 |  |  |
| Min. |  | 6.90 | 17.20 | 9.63 | 26.87 |  |  |

All results in atomic%

Project 1

1/13/2014 9:41:33 AM

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | C | O | Si | Ti | Ag |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 17.40 | 27.10 |  | 13.22 | 42.28 |  |  |
| Spectrum 2 | Yes | 16.25 | 55.48 | 1.81 | 26.45 |  |  |  |
| Max. |  | 17.40 | 55.48 | 1.81 | 26.45 | 42.28 |  |  |
| Min. |  | 16.25 | 27.10 | 1.81 | 13.22 | 42.28 |  |  |

All results in atomic%

Project 1

1/13/2014 9:41:40 AM

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | C | O | Na | Cl | K | Ti | Zr | Ag |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 25.24 | 12.36 |  |  |  | 6.11 |  | 56.29 |  |  |
| Spectrum 2 | Yes | 24.80 | 51.31 |  | 0.59 | 0.90 | 21.22 | 1.18 |  |  |  |
| Spectrum 3 | Yes | 17.09 | 58.31 | 1.66 |  |  | 22.94 |  |  |  |  |
| Spectrum 4 | Yes | 29.83 | 52.02 |  |  |  | 18.15 |  |  |  |  |
| Max. |  | 29.83 | 58.31 | 1.66 | 0.59 | 0.90 | 22.94 | 1.18 | 56.29 |  |  |
| Min. |  | 17.09 | 12.36 | 1.66 | 0.59 | 0.90 | 6.11 | 1.18 | 56.29 |  |  |

All results in atomic%