Project 1

9/5/2013 9:22:01 AM

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | C | O | Ca | Y | Zr |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 8.88 | 57.65 | 7.13 | 1.43 | 24.92 |  |  |
| Spectrum 2 | Yes | 45.57 | 40.57 | 13.53 |  | 0.33 |  |  |
| Max. |  | 45.57 | 57.65 | 13.53 | 1.43 | 24.92 |  |  |
| Min. |  | 8.88 | 40.57 | 7.13 | 1.43 | 0.33 |  |  |

All results in atomic%

Project 1

9/5/2013 9:22:09 AM

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | C | O | Ca | Y | Zr |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 14.52 | 51.85 | 18.59 | 0.78 | 14.27 |  |  |
| Spectrum 2 | Yes | 23.83 | 55.52 | 20.52 |  | 0.13 |  |  |
| Spectrum 3 | Yes | 17.95 | 57.20 | 24.26 |  | 0.58 |  |  |
| Max. |  | 23.83 | 57.20 | 24.26 | 0.78 | 14.27 |  |  |
| Min. |  | 14.52 | 51.85 | 18.59 | 0.78 | 0.13 |  |  |

All results in atomic%

Project 1

9/5/2013 9:22:15 AM

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | C | O | Ca | Y | Zr |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes |  | 70.87 | 1.61 | 1.75 | 25.77 |  |  |
| Spectrum 2 | Yes | 19.16 | 48.10 | 31.52 |  | 1.22 |  |  |
| Max. |  | 19.16 | 70.87 | 31.52 | 1.75 | 25.77 |  |  |
| Min. |  | 19.16 | 48.10 | 1.61 | 1.75 | 1.22 |  |  |

All results in atomic%

Project 1

9/5/2013 9:22:21 AM

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | C | O | Si | Cl | Ca | Y | Zr |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 34.33 | 44.75 |  |  | 12.85 | 0.46 | 7.61 |  |  |
| Spectrum 2 | Yes | 15.41 | 56.87 | 27.48 |  | 0.23 |  |  |  |  |
| Spectrum 3 | Yes | 24.09 | 47.10 |  |  | 12.96 | 0.79 | 15.06 |  |  |
| Spectrum 4 | Yes | 47.71 | 33.85 |  |  | 3.22 | 0.65 | 14.56 |  |  |
| Spectrum 5 | Yes | 25.57 | 55.09 |  | 0.67 | 17.99 |  | 0.69 |  |  |
| Max. |  | 47.71 | 56.87 | 27.48 | 0.67 | 17.99 | 0.79 | 15.06 |  |  |
| Min. |  | 15.41 | 33.85 | 27.48 | 0.67 | 0.23 | 0.46 | 0.69 |  |  |

All results in atomic%