Project 1

9/5/2013 10:05:19 AM

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | C | O | Ca | Y | Zr |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 19.27 | 56.56 | 12.16 | 0.31 | 11.71 |  |  |
| Spectrum 2 | Yes | 52.01 | 36.17 | 11.75 |  | 0.07 |  |  |
| Spectrum 3 | Yes | 26.87 | 54.09 | 18.77 |  | 0.27 |  |  |
| Spectrum 4 | Yes | 22.82 | 52.86 | 24.32 |  |  |  |  |
| Spectrum 5 | Yes | 38.48 | 45.19 | 15.69 |  | 0.65 |  |  |
| Max. |  | 52.01 | 56.56 | 24.32 | 0.31 | 11.71 |  |  |
| Min. |  | 19.27 | 36.17 | 11.75 | 0.31 | 0.07 |  |  |

All results in atomic%

Project 1

9/5/2013 10:05:39 AM

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | C | O | Ca | Y | Zr |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 19.57 | 51.06 | 29.37 |  |  |  |  |
| Spectrum 2 | Yes | 50.40 | 35.21 | 8.04 | 0.43 | 5.92 |  |  |
| Spectrum 3 | Yes | 47.16 | 40.73 | 11.96 |  | 0.15 |  |  |
| Max. |  | 50.40 | 51.06 | 29.37 | 0.43 | 5.92 |  |  |
| Min. |  | 19.57 | 35.21 | 8.04 | 0.43 | 0.15 |  |  |

All results in atomic%

Project 1

9/5/2013 10:05:45 AM

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | C | O | Ca | Y | Zr |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 61.40 | 27.09 | 0.59 | 1.17 | 9.74 |  |  |
| Spectrum 2 | Yes | 67.11 | 24.32 | 8.29 |  | 0.28 |  |  |
| Max. |  | 67.11 | 27.09 | 8.29 | 1.17 | 9.74 |  |  |
| Min. |  | 61.40 | 24.32 | 0.59 | 1.17 | 0.28 |  |  |

All results in atomic%